KARTA TECHNICZNA PRODUKTU:

Addhesion®Taśma izolacyjna do komina-  WODOODPORNE TAŚMY USZCZELNIAJĄCE

OPIS PRODUKTU:

Addhesion®Taśma izolacyjna do komina – zastępuje ołowiane obróbki kominowe. Produkt wykonany z wysokiej jakości tłoczonego aluminium pokrytego syntetycznym tworzywem IIR/PIB- preparatem kauczukowym. Został zaprojektowany do szybkiej izolacji kominów jako zamiennik na ołowiane obróbki kominowe. Nadaje się również do świetlików i kopuł

ZASTOSOWANIE:

Hydroizolacja i izolacja kominów, świetlików i kopuł.

CHARAKTERYSTYKA

syntetyczna guma IIR / PIB

wymagany podkłąd na mokrych porowatych powierzchniach

produkt odporny na warunki pogodowe, wodoodporny i paroizolacyjny

Doskonała przyczepność do wszystkich podłoży dachowych

Długotrwała odporność

Nie zawiera rozpuszczalników

DANE PRODUKTU:

Kolor: szary (ołowiany), czerwony (w kolorze standardowej dachówki)

Dostępne szerokości: 150/300/450/550 mm x5m

| WŁAŚCIWOŚCI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Test |  |
| Baza chemiczna | Kauczuk syntetyczny (baza IIR/PIB) |  |  |
| Kolor kleju | Czarny |  |  |
| Gęstość | 1,70-1,80g/ml (DIN EN ISO 2811-1) |  |  |
| Przesiąkanie | 45-65 1/10mm (DIN 51580) |  |  |
| Wskaźnik topnienia | 75-95 ml/10min (DIN ISO 1133-1) |  |  |
| Temperatura mięknienia | >160 oC (DIN 1238) |  |  |
| Siła odrywania | >1N/mm DIN 8510-2 |  |  |
| Grubość | 1,2mm (+/- 0,1mm) |  |  |

STABILNOŚĆ I PRZECHOWYWANIE:

Zakres temperatury podczas pracy: stabilny od -30oC- +90oC. Dobra odporność na starzenie. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu. Chronić przed mechanicznymi odkształceniami i pyłem. Okres trwałości wynosi 12 miesięcy.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA:

Podczas pracy z izolacją kominów należy przestrzegać standardowych środków higieny i bezpieczeństwa pracy używanych produktów chemicznych. Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić, unikać kontaktu z oczami i skórą, myć ręce przed przerwami i po zakończeniu pracy.

UWAGI :

Wszystkie wskazówki w w/w dokumencie są podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i mają na celu maksymalne wykorzystanie potencjału naszych produktów. Do użytkownika należy testowanie produktu pod kątem zgodności materiałowej na wszystkich powierzchniach bez wyjątku, w celu przestrzegania wytycznych wskazanych w tym dokumencie, przestrzegania lokalnych przepisów i uzyskania wszelkich zezwoleń niezbędnych do korzystania z produktów.

AdhesionXtreme®

19 rue de la Chancellerie, 60300 Senlis, France

Telephone - (33) 344 62 1702 Fax (33) 344 32 1977

Company Registration N° 498 233 196

07/03/2018