KARTA TECHNICZNA PRODUKTU:  07/03/2018

ROOFBOND® WODOODPORNE TAŚMY USZCZELNIAJĄCE

OPIS PRODUKTU:

Zmodyfikowana, syntetyczna formuła kleju kauczukowego wzmocniona zalaminowaną wodoodporną, aluminiowo-poliestrową powłoką, odporną na UV.  Strona przylepu chroniona jest silikonową taśmą łatwo ściągalną.

ZASTOSOWANIE:

Hydroizolacja wszystkich połączeń i szwów na większości powierzchniach budowlanych oraz pokryciach dachowych m.in. PVC, EPDM, TPO, asfalt, beton, dachówka, cegła, metal, szkło i drewno.

| WŁAŚCIWOŚCI |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Test |  |
| Baza chemiczna | IIR/PIB |  |
| Kolor kleju | Szary |  |
| Wytrzymałość na rozciąganie | EN ISO 1939 | >25N/24mm |
| Przepuszczalność pary wodnej | NF T 30- 018 | < 1 g/m²/24 h |
| Odporność na opadanie przy 70°C | ISO 7390 | ≤ 3mm |
| Temperatura mięknienia | >160°C |  |
| Wytrzymałość na oddzieranie | NF T 54-108 | ≈ 3N |
| Odporność termiczna |  | -30°C do +80°C |
| Temperatura nakładania |  | +5°C do ≤ +40°C |
| Odporność na promieniowanie UV | Znakomita |  |
| Klasyfikacja ogniowa | EN ISO 11925-2 & NE 13501-1 |  |

DANE PRODUKTU:

Kolor: szary

Dostępne szerokości: 50/100/150mm

Grubość: 1mm (+/- 0,1mm)

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I TAŚMY:

Powierzchnia musi być czysta, sucha i pozbawiona kurzu i rdzy.

Należy usunąć wszelkie tłuste plamy (smar itp.) rozpuszczalnikiem.

Mokre, porowate bądź bardzo delikatne powierzchnie powinny być gruntowane podkładem np. AdhesionXtreme® AX-400 Primer

Podkład AdhesionXtreme® AX-400 rekomendowany jest przy nakładaniu taśm w temperaturze poniżej  +5°C.

SPOSÓB UŻYCIA:

Oderwać warstwę taśmy ochronnej z jednej strony i przykleić na powierzchnię. Taśmę wygładzać za pomocą wałka np. AdhesionXtreme ® SSR-50  Silicone Seam Roller, upewniając się, żę wszystkie pęcherzyki powietrza zostały usunięte.

PRZECHOWYWANIE/ OKRES WAŻNOŚCI:

24 miesiące od daty produkcji jeśli taśmy przechowywane są w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w suchych dobrze wentylowanych pomieszczeniach w temperaturze max. +25°C.

OKRES GWARANCJI:

10 lat, wymiana wadliwego materiału.

UWAGI : Wszystkie wskazówki w w/w dokumencie są podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i mają na celu maksymalne wykorzystanie potencjału naszych produktów. Do użytkownika należy testowanie produktu pod kątem zgodności materiałowej na wszystkich powierzchniach bez wyjątku, w celu przestrzegania wytycznych wskazanych w tym dokumencie, przestrzegania lokalnych przepisów i uzyskania wszelkich zezwoleń niezbędnych do korzystania z produktów.

AdhesionXtreme®SARL

19 rue de la Chancellerie,

60300 Senlis,

France

Telephone - (33) 344 62 1702 Fax (33) 344 32 1977

28/02/2018                               Company Registration N° 498 233 196